|  | ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ “КОНСТАНТА®-ФОНДО” |
| --- | --- |

Для внутренних и наружных высококачественных ремонтных работ

Назначение

Предназначена для пропитки и укрепления оштукатуренных поверхностей, бетона, кирпичной кладки. Используется для выравнивания впитывающей способности таких оснований как гипс, газобетон, древесина и т.д. Применяется под водно-дисперсионные краски и лаки, различные виды водно-дисперсионных структурных покрытий. Применение грунтовки обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов, уменьшает расход краски. Глубина проникания составляет от 1 до 5 мм и зависит от впитывающей способности покрытия.

##### Состав

Композиция полимерных дисперсий с частицами ультратонких и обычных размеров, антисептик.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли и масел.

Порядок работы

Грунтовка полностью готова к работе. Наносится на основание кистью, валиком или распылителем при температуре от +5 до +30 оС. Как правило, достаточно одного слоя.

Особенности

Подходит для сильно впитывающих оснований. Увеличивает прочность обрабатываемых поверхностей. Благодаря глубокому прониканию (до 5 мм) способна укреплять особо рыхлые и ненадежные основания.

Технические характеристики

| Температура работ | +5..+30 0С |
| --- | --- |
| Расход | 100-200 мл/м2 |
| Время высыхания | Не более 30 минут |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Температура хранения | От +5 до +300С |
| Упаковка | 5 и 10 л |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза водой. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 2313-004-53900726-2004 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.19089.09.4 от 07.09.04