|  | ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ “КОНСТАНТА®-ПОЛИМЕРО KR” |
| --- | --- |

Для внутренних высококачественных ремонтных работ

Назначение

Предназначена для высококачественной финишной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной  влажностью под покраску и нанесение  декоративных покрытий. Наносится по бетонным, газо- и пенобетонным, гипсокартонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным и фанерным поверхностям не требующим толстослойного выравнивания.

Подготовка основания

Основа должна быть сухой, твердой, очищенной от грязи, пыли, красящих и замасливающих веществ. Слабые и поврежденные участки бетонных, оштукатуренных и других поверхностей следует тщательно очистить до границ прочного основания. Крупные выбоины, неровности и трещины глубиной 5 мм рекомендуется заделать специальными штукатурными или шпатлевочными смесями. Сильно впитывающие поверхности и бетонные основания необходимо обработать грунтовкой «Константа-Фондо».

## Приготовление раствора

Требуемое количество сухой смеси с помощью миксера или электродрели со специальной насадкой тщательно смешать с чистой водой до получения однородной массы. На 1 кг сухой смеси необходимо 0,35-0,45 л воды. Через 5 минут раствор повторно перемешать. Приготовленная порция шпатлевочного раствора в герметично закрытой емкости может храниться без потери потребительских свойств не менее суток.

### Порядок работы

Шпатлевку следует наносить широким стальным шпателем слоем не более 3 мм. Допускается нанесение шпатлевки в несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя не менее 4 часов и с предварительной обработкой каждого предыдущего слоя грунтовкой «Константа-Фондо». При необходимости поверхность шлифуется с помощью тонкого абразивного материала. Время высыхания слоя от 3 до 5 ч в зависимости от температуры окружающей среды и основания, толщины слоя.

Технические характеристики

| Вяжущее | полимерное |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Температура работ | +5..+30 0С |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,35-0,45 л |
| Толщина слоя | до 3 мм |
| Жизнеспособность раствора (в закрытой таре) | 24 часа |
| Расход сухого материала при толщине слоя 1 мм | 1,1-1,3 кг/м2 |
| Прочность сцепления с основанием | 3 кг/см2 |
| Время высыхания | 3-5 часов |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Упаковка | 25 кг |

|  | Внимание! Не давать детям. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды. Во время работы использовать перчатки. |
| --- | --- |

| ТУ 5745-005-53900726-2005 |  |
| --- | --- |

Изготовитель: ООО ”Константа-Девелопмент”

Адрес: 140117, Московская обл., г. Раменское

Тел.: +7 (495) 101-3653

Http://www.drymix.ru     E-mail: sales@drymix.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.01.03.574.П.21480.07.05 от 12.07.05